# BEST-SILICONE  BSY-10P60

# 超厚硅橡胶泡棉

BEST-SILICONE BSY-10P60是一款由南硅新材料研制的超厚硅橡胶泡棉卷材，专为工业重载、电子封装及新能源领域研发的高性能缓冲材料，以卓越的厚度范围和超强回弹性，为您的设备提供持久可靠的保护。

特点与优势

- 超厚设计和卓越缓冲：厚度范围广（10mm~30mm），满足高厚度缓冲需求，适用于重载或高冲击场景。 - 优异耐候性：-60℃~220℃稳定工作，适用于极端高温或低温环境。 - 高回弹性：压缩永久变形率≤10%，长期受压后仍能恢复原状，提供持久保护。 - 易加工性：支持模切、冲压、背胶等定制加工。

| 典型应用 |  |
| --- | --- |
| 工业缓冲 | 重型设备减震垫、机械防撞条 |
| 电子封装 | 大功率电源模块隔热垫、电池组缓冲层 |
| 汽车领域 | 新能源汽车电池包缓冲、车门密封条 |
| 建筑与能源 | 光伏组件密封垫、风电设备防震层 |

服务支持

- 性能测试：可提供第三方检测报告。 - 定制服务：提供材料选型、结构优化建议。 - 生产保障：快速打样周期7天批量订单10-15天全程质量追溯。

| # 典型物性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 特性 | # 单位 | # 测试方法 | # 典型值 |
| 基础性能 |  |  |  |
| 颜色 | - | 目测 | 灰色（可定制） |
| 尺寸 | - | - | 卷材，片材可选 |
| 硬度 | Shore A | ASTM D2240 | 20-60 |
| 密度 | g/cm3 | ASTM D3574 | 0.35-0.65 |
| 拉伸强度 | MPa | ASTM D412 | 0.8 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D412 | 120 |
| 撕裂强度 | kN/m | ASTM D624 | 5 |
| 压缩永久变形 | % | ASTM D1056, 100℃/22h/50% | 9 |
| 吸水率(24h) | % | 内部方法 | 5.0 |
| 防火性 | - | GB8624 | B1级 |
| 电与热性能 |  |  |  |
| 介电强度 | kV/mm | IEC 60243-1 | ≥8 |
| 热导率 | W/(m ·K) | ASTM D5470 | 0.15-0.22 |
| 推荐使用温度 | ℃ | SAE J2236 | -60~+200 |

# 使用指南

- 表面处理：清洁贴合面，确保无油污、灰尘。

- 运输防护：超厚泡棉卷材需防压防折，建议直立存放。

- 安装建议：贴合时需确保表面清洁干燥，背胶产品需按压增强粘性。

- 环境适应性：避免长期暴露于强酸/强碱环境。

- 标准尺寸公差：±0.5mm（厚度＞10mm）

- 存储有效期：24个月（避光、阴凉干燥）

包装信息：防尘PE袋+纸箱，定制卷材/片材