# BEST-SILICONE  BSZ-05P80Z

# 阻燃硅橡胶泡棉

BEST-SILICONE BSZ-05P80Z是由南硅新材料研制的一款高性能阻燃硅橡胶泡棉产品，专为高温、高安全性场景设计的柔性防护材料，采用特种硅胶基材和闭孔发泡工艺，兼具优异的阻燃性、耐候性和机械回弹性，适用于新能源电池、电子电器、建筑消防等领域，提供防火、密封、缓冲一体化解决方案。

特点与优势

- 阻燃防火：通过UL94 V-0、GB8624 B1级认证，极限氧指数（LOI）≥32%，燃烧时烟密度≤50（ASTM E662） - 高温稳定性：连续工作温度-60℃~+200℃，短时耐温250℃（72小时性能衰减＜10%） - 机械耐久性：压缩永久变形（70℃×22h，压缩率25%）≤15%，回弹率≥90%。 - 环境适应性：抗UV、耐臭氧（ASTM D1149测试1000小时无开裂），IP68级防水。

| 典型应用 |  |
| --- | --- |
| 新能源汽车 | 动力电池组防火间隔垫 |
| 储能系统 | PACK箱密封条 |
| 电子电器 | 高压连接器绝缘缓冲层 |
| 建筑消防 | 防火电缆贯穿孔封堵 |

服务支持

- 定制化开发 - 尺寸范围：厚度1~50mm（公差±0.2mm），宽度≤1200mm。 - 功能扩展：背胶（丙烯酸/硅胶胶系）、导电/导热填料添加。 - 检测服务：提供CNAS实验室出具的燃烧性能（ASTM E1354）、毒性气体（EN 45545-2）测试报告。

| # 典型物性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 特性 | # 单位 | # 测试方法 | # 典型值 |
| 基础性能 |  |  |  |
| 颜色 | - | 目测 | 红色、灰色（可定制） |
| 尺寸 | - | - | 卷材，片材可选 |
| 硬度 | Shore A | ASTM D2240 | 30-80 |
| 密度 | g/cm3 | ASTM D792 | 1.1-1.3 |
| 拉伸强度 | MPa | ASTM D412 | 5.0 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D412 | 200 |
| 撕裂强度 | kN/m | ASTM D624 | 15 |
| 压缩永久变形 | % | ASTM D1056, 100℃/22h/50% | <9 |
| 吸水率(24h) | % | IS062 | <1.0 |
| 阻燃性 |  |  |  |
| 阻燃性 | - | UL 94 | V-0 |
| 防火性 | - | GB8624 | B1级 |
| 热性能 |  |  |  |
| 推荐使用温度 | ℃ | SAE J2236 | -60~+200 |

# 标准尺寸公差：±0.2mm（厚度≤10mm） ±0.5mm（厚度＞10mm）

存储有效期：24个月（25℃以下），避免阳光直射。

包装信息：防静电膜+木箱，卷材内径76mm，外径≤500mm。